| 景观工程施工质量技术标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编制 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 审核 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
|  |  | 批准 |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 修订记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 版本号 |  | 修改内容 |  |  | 修改人 |  | 审核人 | 审批人 |  |

目    录

第一章 硬景工程	3

1.1 园路及车行路面	3

1.2 硬质铺装	6

1.3 木制作	14

1.4 装饰井盖	16

1.5 观赏景墙	17

1.6 梯步台阶	18

1.7 停车位	21

1.8 铁艺围墙	22

1.9 岗亭大门	23

1.10 拖布池	24

1.11 收水口	25

1.12 景观汀步	27

1.13 排水沟	28

第二章 软景工程	32

2.1 堆坡造型	32

2.2 乔木种植	33

2.3 地被种植	37

2.4 草坪工艺	39

第三章 设备设施工程	41

3.1 灯具	41

3.2 游乐设施	42

| 第一章 硬景工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 园路及车行路面 |  |  |  |
| 1.1.1 园路混凝土垫层 |  |  |  |
| 园路混凝土垫层 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  | 合理养护 |
|  | 开裂 |  | 蜂窝麻面 |
|  | 1.1.1.1混凝土浇筑必须使用商砼，砼标号满足设计要求。禁止使用人工自拌； 1.1.1.2浇筑混凝土厚度满足设计要求（误差不超过负10%，且不超过1cm）； 1.1.1.3混凝土浇筑时，必须使用平板振动器或振动棒振捣密实，混凝土厚度在10cm以下用平板振动器均可，混凝土厚度在10cm以上的必须使用振动棒振捣； 1.1.1.4二次浇筑，接口混凝土，凿毛处理； 1.1.1.5混凝土具体养护时间根据天气情况决定，应铺膜水养，养护到一定强度后方能上人、上车； 1.1.1.6道路结构找坡不应低于0.5%，间隔5米应设置标高控制点； 1.1.1.7混凝土浇筑完成后按国家规范切割伸缩缝（建议6-9米），切缝前应根据面层铺装排版进行精放线，根据面层铺装排版调整下部基层切缝位置及方向，应尽量布置于上部铺贴的波打线或有铺贴通缝的地方； 1.1.1.8球场、塑胶地面、水体必须原浆找平，不允许做水泥砂浆找平层。 |  |  |
| 1.1.2 人行园路 |  |  |  |
| 人行园路 |  |  |  |
|  | 直线型 | 圆形 |  |
|  | 弧线型 |  |  |
|  | 1.1.2.1人行园路 1.1.2.1.1直线型园路，面层施工前进行排版，确认收边无零星拼接，保证路面的整体性； 1.1.2.1.2弧线型园路，拼装形式采用45°、斜工字、人字拼，避免出现铺装缝隙宽窄不均； 1.1.2.1.3圆形铺装，拼装形式采用45°拼，正拼时材料采用厂家定尺交工，保证通缝效果。 |  |  |
| 1.1.3 车行路面 |  |  |  |
| 车行路面 |  |  |  |
|  | 排版放样 | 成品保护 |  |
|  | 道路划线 |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 1.1.3.1车行路面 1.1.3.1.1沥青路面与道牙、料石相接部位进行切割剔打，保证边缘无毛刺、收边整齐，同时路面应保证平整无积水； 1.1.3.1.2道路划线拉线，弧形部位误差小于1cm,线性流畅均匀； 1.1.3.1.3道牙、料石在面层摊铺前进行检查保证无缺棱掉角，周边铺装应提前 做好成品保护，防止油渍污染。 |  |  |
| 1.2 硬质铺装 |  |  |  |
| 硬景铺贴工序 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 结合层过厚 |  |  |
|  | 1.2.1硬景铺贴工序 1.2.1.1铺贴前应复核高程及平整度，对基层混凝土平整度偏差较大者应提前剔平并采用C25细石砼修补、清理干净，以保证结合层砂浆的厚度的均匀性，结合层厚度不超过4cm,不小于2cm； 1.2.1.2铺贴前，须将基层浇水湿润后，浇素水泥浆一道。在铺砌前应将石材底面清理干净，刷水灰比0.5的素水泥浆一道，随刷随铺1：3干硬性水泥砂浆，用括尺压实赶平即铺设面层； 1.2.1.3铺砌时，石材披浆满刮，防止空鼓，需要使石材四角同时下落，并用木锤或橡皮锤敲击使砂浆振实。铺贴时注意随时使用靠尺找平找直，要求四角平整，纵横间隙缝对齐。铺砌的石材应平整度控制不超过3mm,缝格顺直度误差不超过3mm；缝隙宽度符合设计要求； 1.2.1.4车行道铺贴时，下部找平层应采用1：2水泥砂浆找平，1：2水泥砂浆湿贴。 |  |  |
| 铺装打样 |  |  |  |
|  | PC样板实样图 |  |  |
|  | 石材样板实样图 |  |  |
|  | 1.2.2铺装打样 1.2.2.1硬景施工样板应注意：面层的材质、色彩、质感、线性、几何尺寸等组合关系；平面及立面留缝、碰角等边界处理； 1.2.2.2铺砖样板应设置固定标示并注明材质、规格、拼装形式。 |  |  |
| 实测排版 |  |  |  |
|  | 排版放样 |  |  |
|  | 未考虑排版 |  |  |
|  | 考虑排版 |  |  |
|  | 1.2.3实测排版 1.2.2.3.1根据现场实际尺寸结合施工图铺装样式排版，收边板不允许小于版面规格1/2； 1.2.2.3.2通过施工样板，对排版图进行反向推敲； 1.2.2.3.3根据施工图，对铺装材料的收边、缝宽、碰角、微高差、坡度等设计未细化考虑处的处理进行控制。 |  |  |
| 施工放样 |  |  |  |
|  | 实样照片 |  |  |
|  | 1.2.4施工放样 1.2.2.4.1施工前应现场放样有效解决对缝，缝宽、线型、色彩、色线等问题，特别是在弧形水景立面压顶及圆形铺装、扇形铺装等节点。 |  |  |
| 铺装勾缝 |  |  |  |
|  | 缝隙统一切割 |  | 纸胶带粘贴 |
|  | 勾缝 |  | 海绵清洁 |
| 铺铺装勾缝 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 1.2.5铺装勾缝 1.2.2.5.1铺装根据结合排版图进行施工，缝宽原则上不宜超过2mm； 1.2.2.5.2铺装完成后对铺装缝隙进行统一切割，切割时防止爆边等问题； 1.2.2.5.3缝隙统一采用纸胶带进行双边保护，防止勾缝污染； 1.2.2.5.4统一采用专业勾缝剂，勾缝采用专业勾缝工具，灰浆必须饱满； 1.2.2.5.5勾缝完成后灰浆凝固10-15分钟后采用专业干净海绵清洁。 |  |  |
| 成品保护 |  |  |  |
|  | 铺装面成品保护 |  | 压顶及转角保护 |
|  | 材料进场保护 |  | 草坪成品保护 |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 1.2.6成品保护 1.2.2.6.1完成铺装后采用彩条布铺于完成面，再采用1.5-2.0mm竹夹板进行二次保护，有效防止交叉污染及完成面踩踏。 |  |  |
| 防泛碱措施 |  |  |  |
|  | 泛碱实图 |  |  |
|  | 水景底部架空，隔绝泛碱通道 |  |  |
|  | 1.2.7防泛碱措施 1.2.7.1设计上考虑消除墙面泛碱，尽可能设计成干挂形式；考虑好结构的防水处理；选择吸水率及其他物理性能符合要求的石材板； 1.2.7.2在石材板底涂刷树脂胶，再贴化纤丝网格布，形成抗拉防水层，同时在做六面防腐涂刷处理； 1.2.7.3粘贴铺装石材前采用专业面砖粘接剂。 |  |  |
| 规则拼装 |  |  |  |
|  | 排版放样 |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 1.2.8规整拼装 1.2.8.1直线型铺装要保证留缝的宽度均匀、线型通直； 1.2.8.2不同规格材料收边时应考虑缝宽确保对缝效果； 1.2.8.3 45°拼铺应严格按排版图施工，须保证相对碰角缝隙通直。 |  |  |
| 料石碎拼 |  |  |  |
|  | 碎拼标准做法 |  | 样板实样 |
|  | 优秀 |  | 一般 |
|  | 较差 |  | 错误做法 |
|  | 1.2.8.4用于地面的碎拼铺装，其铺装材料边长宜控制在150～350mm (钝角碎拼5～6边)避免出现锐角；碎拼板间留缝1～1.5cm ,用1：1白色水泥砂浆嵌缝；板材形状均匀，缝宽一致，勾缝的灰浆面要低于板材的完成面2-3mm，且灰浆的深度保持一致。 |  |  |
| 1.3 木制作 |  |  |  |
| 木制作 |  |  |  |
|  | 节点详图 |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 有钉眼做法 |  | 错误做法 |
|  | 1.3.1 木制作 1.3.1.1平台面板应采用直径6-8mm的不锈钢螺丝固定； 1.3.1.2木平台安装禁止出现龙骨与地面直接固定，应设置预制水泥墩支托； 1.3.1.3木平台与其他材质交接须设置封口板，底部须设置排水沟； 1.3.1.4木板踏面边缘必须倒角3-5mm； 1.3.1.5木板之间缝隙不宜超过5mm； 1.3.1.6木平台不允许出现松动、变形、油漆脱落等现象。 |  |  |
| 1.4 装饰井盖 |  |  |  |
| 装饰井盖（硬景） |  |  |  |
|  | 节点详图 |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 1.4.1装饰井盖（硬景） 1.4.1.1石材井盖必须结合放线进行排版，保持版面的完整性、无零星收边材料； 1.4.1.2不锈钢底盖选用为隐藏边条型，井盖与井框距离≤5mm； 1.4.1.3铺装井盖边框四面必须顺直，无歪曲保证铺装铺贴上去后与井盖四边缝宽一致美观提升细节品质； 1.4.1.4不锈钢井盖边缘顺直，无歪曲变形。 |  |  |
| 装饰井盖（硬景） |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 1.4.1.5在回填土方后井盖周围夯实，确保后期土方自然沉降后井盖边缘露出； 1.4.1.6草皮与井圈边缘注意细节收口处理，严禁斜抹灰安装井圈，可以采用成品种植钵。 |  |  |
| 1.5 观赏景墙 |  |  |  |
| 观赏景墙（水景） |  |  |  |
|  | 构造做法 |  |  |
| 观赏景墙（水景） |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 1.5.1观赏景墙（水景） 1.5.1.1结构完成后统一细石找平； 1.5.1.2防水两遍，24小时闭水试验，严格控制漏水； 1.5.1.3给水体量与水景容量保持一致，避免水喷洒出水池外； 1.5.1.4石材宜采用干摆或干挂的工艺，防止泛碱； 1.5.1.5湿贴前石材须进行六面防腐，粘贴必须使用专业粘接剂和勾缝剂。 |  |  |
| 1.6 梯步台阶 |  |  |  |
| 梯步台阶 |  |  |  |
|  | 节点详图 |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 1.6.1梯步台阶 1.6.1.1台阶梯步高差和长度须整体考虑,以确保每一级梯步的高宽的均匀与美观； 1.6.1.2台阶踏面与踢面关系应为踏面压踢面，台阶与挡墙应做到为先施工挡墙立面后梯步踢踏面，严格控制砂浆的饱满度,杜绝空鼓面； 1.6.1.3台阶转角处需倒角，同时做防滑处理； 1.6.1.4台阶与侧墙无挡墙时，立面应采用碰角；有挡墙要求第一步台阶后撤6-8cm。 |  |  |
| 台阶压顶 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 1.6.2台阶压顶 1.6.2.1梯步宽度符合石材整模数，且与地面铺装施工缝形成通缝； 1.6.2.2梯步踏面拉防滑槽，首步踏面以相接立面构筑或缩进或挑出6-8cm，不可同面； 1.6.2.3梯步与侧立面收口，工序为先梯步后立面。台阶，压顶同柱子立面交接时：要么缩进，要么挑出，忌齐平； 1.6.2.4台阶的厚度应统一，必要时采用等厚轮二次加工。 |  |  |
| 1.7 停车位 |  |  |  |
| 停车位 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
| 停车位 |  |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 1.7.1停车位 1.7.1.1停车位植草砖粘接应牢固，同时设置车档石； 1.7.1.2植草砖粘接完成后，须对空隙砂浆进行清理保证8cm以上覆土； 1.7.1.3植草应选用撒播的方式进行，完成后用无纺布进行装订覆盖； 1.7.1.4严禁采用人工嵌草。 |  |  |
| 1.8 铁艺围墙 |  |  |  |
| 铁艺围墙 |  |  |  |
|  | 节点详图 |  |  |
| 铁艺围墙 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 收口做法 |  |  |
|  | 1.8.1铁艺围墙 1.8.1.1铁艺栏杆规格高度：1.0m-1.2m-1.5m-1.8m-2.0m；立柱中道中间距：2.5m-3.0m-4.0m； 1.8.1.2钢构与实体围墙斜街处间距保持一致，挺直无歪斜； 1.8.1.3钢构焊接为满焊，安装完成后； 1.8.1.4进行2次打磨上氟碳漆； 1.8.1.5栏杆与墙柱及压顶处收口采用装饰盖固定。 |  |  |
| 1.9 岗亭大门 |  |  |  |
| 岗亭大门 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 1.9.1 岗亭大门 1.9.1.1面层石材无色差、色线、缺角； 1.9.1.2大门横梁下饰面宜采用干挂或缠挂施工，严禁湿贴； 1.9.1.3屋面做排水立管且隐蔽于墙内，引入景观排水系统； 1.9.1.4立面粘贴采用塑料十字花嵌缝，防止板材流坠。 |  |  |
| 1.10、拖布池 |  |  |  |
| 拖布池 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 1.10.1拖布池 1.10.1.1拖把池位置设置紧靠路边，结构饰面前需做防水，饰面材料尽选择厂家定尺加工材料； 1.10.1.2给水管需设置在边缘正中，涂刷与饰面颜色一致； 1.10.1.3底部饰面需进行倒八字铺贴，地漏设置于正中，防止后期使用过程底部积水； 1.10.1.4碰头收口细节处做到定尺化加工。拼接无缝隙。 |  |  |
| 1.11 收水口 |  |  |  |
| 收水口 |  |  |  |
|  | 节点详图 |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
| 收水口 |  |  |  |
|  | 传统做法 |  |  |
|  | 1.11.1收水口 1.11.1.1PC篦子与PC收边槽的配合使用，篦子外凸整齐收边； 1.11.1.2石材篦子选用为5cm厚材料，上开小于表面积1/3开滤水空； 1.11.1.3高分子篦子设置在绿地紧靠铺装面，低于铺装面1-2cm。 |  |  |
| 1.12 景观汀步 |  |  |  |
| 景观汀步 |  |  |  |
|  | 节点详图 |  |  |
|  | 构造做法 |  |  |
| 景观汀步 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 1.12.1景观汀步 1.12.1.1踏步石间距离按人步距放置，其净距离多为 20~30cm，同时严禁干铺、干摆及斜抹灰等； 1.12.1.2景观汀步与草坪搭接时，步石平面须高于草坪平面1cm。 |  |  |
| 1.13 排水沟 |  |  |  |
| 排水沟（铸铁） |  |  |  |
| 排排水沟（铸铁） | 节点详图 |  |  |
|  | 铁艺篦子样品 |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 1.13.1排水沟（铸铁） 1.13.1.1铁艺排水沟与铺装间的衔接效果应用很普遍，与卵石效果搭配效果更佳，但后期使用当中卵石不易管理，后期物业维护成本很较高； 1.13.1.2铁艺雨篦子在选材上注意边框的厚度，厚度应保证在3cm以上，避免出现铺装收口高低不平现象，影响整体观感效果。 |  |  |
| 排水沟（板材） |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
| 排排水沟（板材） |  |  |  |
|  | 石材样品 |  | 树脂篦子 |
|  | 1.13.2排水沟（板材） 1.13.2.1草皮与园路交接处设置排水沟能解决路面排水及微地形排水，石材截水沟观感质量较佳，但成本过高；2、排水沟线条围绕园路进行，线条流畅美观； 1.13.2.2控制好整体场地标高走向，避免积水；树脂篦子应注意排版，收边块应采用厂家定制，严禁现场切割。 |  |  |
| 排排水沟（PC） |  |  |  |
|  | 节点详图 |  |  |
| 排排水沟（PC） |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 1.13.3排水沟（PC） 1.13.3.1PC排水沟统一选择为预制，排水效果好、装饰效果佳，相比传统砌砖、抹灰施工速度较快； 1.13.3.2传统截水沟砖砌，需进行三面抹灰收光； 1.13.3.3底部加设滤网，后期维护成本较高； - 严格控制基础施工，避免后期沉降； - 链接处采用专业粘接剂； - 严格控制排水沟走向标高。 |  |  |
| 第二章 软景工程 |  |  |  |
| 2.1 堆坡造型 |  |  |  |
| 堆堆坡造型（有坡） |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 2.1.1堆坡造型（有坡） 2.1.1.1地形整理前须考虑排水问题； 2.1.1.2造形注意有收有放，对微地形采取人工造形； 2.1.1.3地形整理过程中，对于坡脊处的整理必须精细，这是体现地形效果的重点； 2.1.1.4对顶板上施工堆坡考虑应顶板承载,不高于结构设计荷载高度； 2.1.1.5地形整理需要与实际情况相结合，应做到饱满圆润；堆坡的形状大小结合，高低错落，远近搭配；坡与坡之间要修出脊线分界自然。 |  |  |
| 堆堆坡造型（无坡） |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 2.1.2堆坡造型（无坡） 2.1.2.1景观造坡应考虑整体排水，平整型排水坡度不超过3%，单坡坡度要均匀无凹凸不平现象； 2.1.2.2堆坡造型除了按照设计图实施外，应重点注意土方平衡，尊重现场地形，在成本与造型中找到平衡点； 2.1.2.3施工单位应配备地形造型师，重点解决土方优化平衡、地形轮廓塑造、微地形造景等问题。 |  |  |
| 2.2 乔木种植 |  |  |  |
| 大大乔 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
| 大乔 | 2.2.1大乔 2.2.1.1乔木到场要在不影响苗木的形态、美观前提下修剪。树种修剪量不超过1/3，落叶树种在非生长季节可进行适量修枝整形；可做到保持水分代谢的平衡提高成活率，培养树形，减少病虫害，减轻树冠承重，防止倒伏； 2.2.1.2大乔木树坑应采用人工开挖，直径、厚度大于土球的1/3，种植时采用心土回填捣实，避免出现乔木土球根部凸起或低洼，降低观感质量同时造成根部积水； 2.2.1.3对土质较差采取树穴土换填，保证植物成活率。 |  |  |
| 二二乔 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 2.2.2二乔 2.2.2.1二乔木进场栽植前精修剪同样重要，根据乔木类型进行修剪，叶片摘取最多不超过1/3，枝条抽剪中间多余枝涂抹伤口保护剂； 2.2.2.2二乔木树坑直径、深度大于土球直径、厚度1/3,回填种植土捣实，避免出现乔木土球根部凸起或低洼，降低观感质量同时 造成根部积水； 2.2.2.3常绿孤植树下，割取圆形面散置成品松树皮、石英砂，避免乔木下草坪长势不良； 2.2.2.4修剪：全冠幅摘取不多于1/3叶片，枝条不进抽剪，摘除病残枝即可； 2.2.2.5支撑：支撑体系选择为横向连接，捆扎棕绳； 2.2.2.6花乔适用于点缀，且有色彩变化。 |  |  |
| 二二乔 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 支撑地面放线 |  |  |
|  | 2.2.2.7支撑体系根据项目成本及乔木位置选择软拉、钢支撑、木杉杆支撑，钢支撑内嵌橡胶垫；木质支撑为井字撑，井字铁钉固定，捆扎5mm棕绳，杉杆2/3处满捆棕绳加支撑地面放线定点，保证乔木地面间距、方向、高度一致。 |  |  |
| 树树穴处理 |  |  |  |
|  | 优秀做法 |  |  |
|  | 2.2.3树穴处理 2.3.1草坪中树穴下的草皮不易存活，可更据项目设计风格采用多种材质处理；常用树皮、卵石、砂砾等材料与树围结合，保证整体整洁美观，细致精细。 |  |  |
| 2.3 地被种植 |  |  |  |
| 大大灌木 |  |  |  |
| 大大灌木 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 2.3.1大灌木 2.3.1.1大灌木选择为耐阴、生长健康品种植株； 2.3.1.2灌木品种选择为及时、修剪效果好的植被，灌木线条放线后现场验线，需保证线条流畅、顺直； 2.3.1.3应考虑种植地点的土壤、阳光等影响植物生长的外界条件，特别是阴凉的地方，要选用合适的苗木进行栽植； 2.3.1.4苗木栽植密度要合适不露土，既不可以太密而影响生长，也不可以太疏而影响美观。 |  |  |
| 小小灌木 |  |  |  |
|  | 地被种植大样 |  |  |
| 小小灌木 | 现场实图 |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 2.3.2小灌木 2.3.2.1外层灌木选择为分支低、冠幅大的矮小植被，栽植前需进行地形处理； 2.3.2.2围边小苗需要向外倾斜以便遮挡裸脚； 2.3.2.3灌木线条放线后现场验线，需保证线条流畅、顺直； 2.3.2.4灌木与草皮留有沟槽斜向内45°保证正常排水，沟的线性宽度不超过8cm，流向平滑流程。 |  |  |
| 2.4 草坪工艺 |  |  |  |
| 草草坪 |  |  |  |
|  | 用尺块将铺的沙找平后再铺种草坪 |  | 草卷与草卷之间密缝衔接 |
| 草草坪 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 2.4.1草坪 2.4.1.1种植土厚度控制在30cm,回填后标高控制在正负10cm以内选用土质疏松的有腐烂的植物物质； 2.4.1.2造坡之前应清理回填土中建渣和石块； 2.4.1.3细砂厚度控制在2-3cm坡型要求饱满顺滑； 2.4.1.4制作滚筒等碾压工具,对坡型进行碾压密实； 2.4.1.5种植土选用土质疏松的地表土，土中无建渣、草根等，石块含量小于10%，石块直径小于5cm，透水通气性能且保水保肥能力强； 2.4.1.6草卷需要提前3个月向厂家预定,并提高成本； 2.4.1.7施工500X1000mm草卷(带土,修剪过两次)； 2.4.1.8草坪铺设完成后使用滚筒碾压密实； 2.4.1.9草坪的缝要错缝相接，接缝严密。 |  |  |
| 软软硬景衔接收口 |  |  |  |
|  | 节点细节做法 |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
| 硬景衔接收口 | 2.4.2硬景衔接收口 2.4.2.1软硬件衔接可以采用石材排水沟，铁艺等调整，颜色根据铺装色彩进行调整，折线性，弧形、自然形等观感效果很佳，既满足排水及软硬衔接问题，但成本较高； 2.4.2.2可根据项目特性选择使用； 2.4.2.3软硬衔接，草皮与铺装边缘采用人工切割宽2-3cm，深1-2cm沟槽但只能满足短暂性排水，观感效果较好，实用性不强； 2.4.2.4灌木与草皮之间衔接，灌木密度高，层次明显，灌木流线优美，耐修剪强，灌木与草皮之间留宽：3-5cm，深：3.0cm利于排水，灌木沟线条流畅，线头跟灌木线一致。 |  |  |
| 第三章 设备设施工程 |  |  |  |
| 3.1 灯具 |  |  |  |
| 灯灯具 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 1.1灯具、监控灯具保护膜宜在精保洁时拆除，安装要求灯杆挺直、牢固、无破损掉漆; 基础处理可根据现场情况进行选择方法以下AB： 1.1.1隐藏基础型，基础浇筑前需进行预埋固定件，固定螺栓刷防锈漆，混凝土基础低于草坪平面10cm，安装完成后覆土铺设草皮； 1.1.2基础装饰型，采用石材收边，固定螺栓锚出2cm并涂防锈漆保护。 |  |  |
| 3.2 游乐设施 |  |  |  |
| 游游乐设施 |  |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 2.1园区健身游乐器材需选择预埋型，安装在塑胶面层施工前； 2.2安装完成后用麻棉布进行包裹，避免后期施工破坏。 |  |  |
| 3.3 取水点 |  |  |  |
| 取取水点 |  |  |  |
|  | 节点详图 |  | 样品尺寸 |
|  | 现场实图 |  | 优秀做法 |
|  | 错误做法 |  |  |
|  | 3.3.1快速取水阀，安装方式应选择为成品井盖，混凝土基础低于草坪平面10cm，上散置卵石装饰； 3.3.2取水阀位置设置于靠近道路35-45cm。 |  |  |
| 3.4 塑胶场地 |  |  |  |
| 塑胶场地 |  |  |  |
|  | 节点详图 |  |  |
|  | 现场实图 |  |  |
|  | 3.4.1塑胶地垫施工安排置于大面施工完成后，垫层浇筑需设置1%坡度； 3.4.2塑胶地垫与相临硬质材料收边整齐，摊铺完成后及时对边界进行切割； 3.4.3儿童娱乐城外围一圈要做排水沟，地面材料应采用环保塑胶地面排水坡度0.5%，就近接入雨水系统，具体位置视场地而定。 |  |  |